GlassMat

Представляем Вам технологию матирования стеклянных поверхностей с

помощью пасты для матирования стекла GlassMat и жидкости для матирования стекол.

Применяя матирующую пасту для стекла GlassMat              (ГлассМат) ,  можно производить изделия различной конфигурации с декоративным матовым рисунком.

Матирование стекла с использованием пасты для матирования стекла GlassMat -

Чрезвычайно простая и эффективная технология, не требующая никакого дорогостоящего

оборудования или инструментов.  Все,  что Вам понадобится для обработки стекла,  это

резиновый шпатель и вырезанный с помощью плоттера трафарет. Паста для матирования

стекла GlassMat нетоксична, поэтому все работы по матированию изделий Вы сможете

производить в уже имеющемся помещении,             без дополнительного оборудования его

специальными вытяжками .Нет такой стеклянной поверхности, которую нельзя украсить с помощью GlassMat.

Наши клиенты это:

Рекламно-сувенирные фирмы и компании;

Витражные и стекольные мастерские;

Производители стекла и стеклянной продукции;

Компании занимающиеся промышленной обработкой стекла.

Основная область применения матирующей пасты ГлассМат  –              художественное матирование стекла и стеклянных изделий.

Матирующую пасту и матирующую жидкость с успехом используют при производстве

продукции стекольные и витражные мастерские,            производители стеклянной посуды,

рекламно-производственные фирмы,  специализирующиеся на изготовлении сувенирной

продукции из стекла с нанесением изображения, производители стеклянной тары.

При всех способах применения пасты для матирования стекла и матирующей

жидкостиГлассМатпроизводительполучаетизображениевысокогокачестваиточности.

Обработанная поверхность имеет приятную на ощупь текстуру, гладкую и шелковистую

Полученная матовая поверхность устойчива к появлению «отпечатков пальцев», жирных

пятен, удобна в уходе.

Область применения GlassMat :

-  Художественное матирование стекол. Обработка стекла.

СпомощьютехнологииматированияпастойГлассМатпроизводятматированноеоконное

стекло, декорированное стекло для межкомнатных дверей, стекло для производства

шкафов-купе,  кухонной мебели.  Обработка стекла пастой с применением специальных

трафаретов позволяет получить заданный рисунок на стекле или рисунок на зеркале.

Матирование стекла используют при производстве витражей,  получая индивидуальный

Рисунок на стекле.

- Матирование стекла в производстве стеклянной посуды

Применяя пасту для матирования стекла ГлассМат,  можно разнообразить ассортимент

производимой стеклянной посуды и предложить рынку оригинальные стеклянные

изделия с матовым рисунком на стекле:  фужеры,   пивные бокалы,  рюмки и тарелки.

Оригинальная обработка стекла,   матовый рисунок на стекле всегда пользуются

неизменным спросом у покупателей стеклянной посуды.       Применение матирующей

жидкости ГлассМат дает возможность получать рисунок на стекле при производстве

стеклянной тары и бутылок для вино водочных изделий,        что, помимо придания

эстетических свойств, может служить хорошей защитой от подделки продукции.

- Матирование стекла, обработка стекла в производстве сувенирной продукции

Технология нанесения матового изображения на предметы различной формы давно

пользуется вниманием рекламно-производственных фирм,        применяющих ее для

изготовления брендовой продукции.   Однако с применением матирующей пасты

ГлассМат перед производителями рекламно-сувенирной продукции открываются новые

возможности:   простая и быстрая организация участка матирования продукции,

возможность производства единичных экземпляров и небольших партий,        высокие

эстетические качества изображения.  Применение матирующей жидкости ГлассМат

позволяет получать рисунок на стекле у предметов сложной формы.

- Паста для матирования стекла при декоре керамики, изделий из натурального и

Искусственного гранита

Матирующая паста также будет актуальна при декорировании керамических изделий с

глянцевой поверхностью:  керамической плитки,  гранитной плитки и керамогранита.

Технология матирования отделочных материалов с глянцевой поверхностью особенно

актуальна при создании эксклюзивного интерьера,      так как позволяет дизайнеру

воплотить в жизнь самые интересные решения по отделке или персонификации

элементов офисного или жилого помещения.

Техническая информация и характеристики GlassMat

Матирующая паста GlassMat, нанесенная на стекло, взаимодействует с SiO2

"выбивая" кремний из верхнего уровня подложки (глубина до 25 микрон).

По окончанию воздействия пасту собирают в емкость для повторного

использования. Остатки смывают водой. В результате получается бархатистая, ровная,

непрозрачная, матовая поверхность. Жирные отпечатки пальцев не фиксируются.

Полученное изображение невозможно смыть или соскоблить – это просто матовое стекло.

Паста GlassMat очень экономична, может использоваться повторно до 12 раз, в

Результате можно получить около 30 кв. метров матовой поверхности, израсходовав всего

Один килограмм пасты!

Общие характеристики матирующей пасты GlassMat :

•  Внешний вид - пастообразная плотная масса белого цвета. При тактильном

контакте выраженная маслянистость. На вертикальных поверхностях, при толщине

слоя от 2-х до 5-ти милиметров, сдвиг отсутствует.

•  Запах - практически отсутствует.

•  Уровень  pH - 3,5

•  Условия хранения - рекомендуется хранить в герметично закрытой пластиковой

емкости при температуре +5 - +40 градусов по Цельсию. Допускается в процессе

хранения отход небольшого количества жидкости. Перед каждым использованием

тщательно перемешивать.

•  Срок годности - 6 месяцев.

•  Степень опасности - 4 класс. Избегать попадания внутрь и на слизистые

поверхности (глаза, носоглотка). Применение пасты в промышленных масштабах

требует наличия вытяжной вентиляции в рабочем помещении.

•  Назначение - получение матового рисунка на поверхностях с высоким

содержанием кремния: листовое стекло, стеклянная посуда, зеркала,

глазурованный фарфор, керамическая плитка, керамогранит, гранит и т.д.

•  Дополнительные сведения – Матирующая паста не вступает в реакцию с восками,

пленками акриловых и стиролакриловых полимеров, что позволяет использовать

последние в качестве защитно-ограничивающих покрытий. Не рекомендуется

допускать длительный контакт GlassMat с металлическими предметами, так как это

может привести к разрушению поверхности металла.

Внимание! Матирующая паста и жидкость GlassMat воздействует не только на

стекло. Любой материал с высоким содержанием кремния может быть подвергнут

матированию. Например, поверхность гранита или керамогранита. Такая техника

позволит с минимальными затратами облагородить пол или стены солидных

офисов, облицованных гранитной или керамогранитной плиткой.

Инструкция по нанесению GlassMat

демонстрации технологии нанесения матового рисунка на стекло

Для работы Вам потребуется:

- матирующая паста GlassMat

- резиновый шпатель

- шаблон из пленки вырезанный режущим плоттером или флюгерным ножом

- стеклянный объект

- монтажная пленка

1 .Обезжирить поверхность спиртом или чистящим средством (содержащий спирт),

но не в коем случаи не растворителем (он оставляет на поверхности стекла невидимую

плёнку, которая влияет на качество матирования). После этого не оставлять отпечатков

пальцев на поверхности.

2.Перенести заранее вырезанный рисунок на стекло

3. Удалить ненужные детали при помощи монтажного ножа.4. Во избежание

попадания пасты на стекло в ненужных местах, заклейте их бумажным скотчем.

5. Используя резиновый шпатель, быстрыми движениями нанесите  GlassMat  на

сухую поверхность так, чтобы она покрыла слоем в 2-4мм.  все детали

ВНИМАНИЕ! Не выливайте пасту прямо на изображение - в результате оно может

получиться неравномерным!!!

6. Оставьте пасту на стекле на 15 минут.

По истечении 15 минут при помощи все тем же шпателем соберите пасту в баночку

(используйте для этого ещё одну баночку, чтобы не смешивать старую и новую пасту),

т.к. паста многоразового использования. Хорошо промойте поверхность стекла, чтобы

на нем и на шаблоне не осталось пасты.

Снимите шаблон под струей воды, стараясь, делась это так, чтобы струя воды попадала

между стеклом и шаблоном. Высушите стекло.

Внимание! Пасту нужно смыть сразу, после того как собрали пасту, т.к. могут пойти

разводы по поверхности

Вот он – результат!

Перед каждым использованием хорошо перемешивать. Хранить в герметично

закрытой пластиковой таре. Использованную пасту перемешивать тщательней.

Поставляемая нами продукция - это матирующия паста и матирующая жидкость

"GlassMat"

Паста матирующая  GlassMat 0.75 кг.

паста GlassMat 0,75 кг.

Характеристики: пастообразная масса белого цвета. На вертикальных поверхностях при

толщине 2-5 мм. Сдвиг отсутствует.

Применение:  Применяется  для  матирования:  бокалов, рюмок,  пепельниц,  посуды  для

гостиниц и ресторанов, прочей стеклянной посуды, листового стекла, витражного стекла и

зеркал,  стеклянной  мебели,  для  дизайна  витрин  магазинов,  зеркал,  глазурованного

фарфора, престижных наград, номеров на стеклах автомобилей, керамической плитки,

поверхности гранита, керамогранита, керамики.

Хранение: Условия хранения - хранить в герметично закрытой пластиковой емкости при

температуре +5 - +20 C. Допускается в процессе хранения отход небольшого количества

жидкости,  обычное  перемешивание  восстанавливает  первоначальное  состояние  пасты.

хранить в оригинально закрытой таре, в закрытом помещении при температуре от +5 до

+20°C. Срок хранения 6 мес. с даты изготовления.

Меры  предосторожности:  Избегать  попадания  внутрь  и  на  слизистые  поверхности.

Применение пасты в промышленных масштабах требует вытяжной вентиляции в рабочем

помещении.

Расход: Матирующая паста многоразовая в использовании. 0.75 кг. Сможет заматировать

17-22 м.кв.

Способ нанесения: Перед каждым использованием тщательно перемешивать. Наносится

слоем 2-4 мм. По истечении 8-9 минут пасту собрать, стекло промыть водой и высушить.

Примечание: Не рекомендуется допускать длительный контакт пасты с металлическими

предметами,  так  как  это  может  привести  к  разрушению  поверхности  металла.

Матирующая  паста  не  вступает  в  реакцию  с  восками,  пленками  акриловых  и

стиролакриловых полимеров, что позволяет использовать последние в качестве защитно-

ограничивающих покрытий.

Постоянным клиентам Скидки!

Матирующая жидкость для стекла GlassMat 0.5 л.

жидкость GlassMat 0,5 л

Характеристики:  прозрачная  жидкость.  Предназначена  для  заполнения  пластиковых

емкостей с последующим погружением в нее стеклянных изделий.

Применение: Применяется для матирования стекла неправильной и круглой формы а

также : бутылок, бокалов, рюмок, пепельниц, посуды для гостиниц и ресторанов, прочей

стеклянной посуды, листового стекла, витражного стекла и зеркал, стеклянной мебели,

для  дизайна  витрин  магазинов,  зеркал,  глазурованного  фарфора,  престижных  наград,

номеров  на  стеклах  автомобилей,  керамической  плитки,  поверхности  гранита,

керамогранита, керамики.

Хранение: Условия хранения - хранить в герметично закрытой пластиковой емкости при

температуре  +8  -  +20  C.  Допускается  в  процессе  хранения  выпадение  небольшого

количества  кристаллов  в  осадок,  обычное  перемешивание  восстанавливает

первоначальное состояние жидкости. Хранить в оригинально закрытой таре, в закрытом

помещении. Срок хранения 6 мес. с даты изготовления.

Меры  предосторожности:  Избегать  попадания  внутрь  и  на  слизистые  поверхности.

Применение  жидкости  в  промышленных  масштабах  требует  вытяжной  вентиляции  в

рабочем помещении.

Расход:  Матирующая  жидкость  многоразовая  в  использовании.  0.5  л.  Сможет

отматировать  22-30 м.кв.

Способ нанесения:  Технология работы с жидкостью также проста и не требует больших

вложений  средств,  как  и  при  работе  с  пастой.  Схематично  процесс  изготовления

продукции можно описать следующим образом:

•  Возьмите  пластмассовый  контейнер,  больший  по  объему,  чем  выбранный  для

обработки объект.

•  Разместите  выбранный  для  обработки  объект  в  пустом  контейнере.  Заполните

контейнер водой до уровня, необходимого для гравировки.

•  Удалите  объект  из  контейнера  и  отметьте  уровень  воды  на  внешней  стороне

контейнера. Вылейте воду. Высушите сам контейнер и объект.

•  Заполните контейнер матирующей жидкостью Glassmat до отмеченного уровня.

•  Медленно опустите объект в контейнер; предотвратите его возможное движение в

воде, например, наполнив его водой. Оставьте на 15 минут.

•  По истечению указанного времени выньте объект из контейнера.

•  Вымойте  объект  с  мылом  и  водой.  Высушите  его.  Перелейте  жидкость  в  ее

первоначальную тару, т.к. жидкость можно использовать многократно.

•  Изделие готово.